Изготовление мормышек

Цельнолитные мормышки. Литье в форму — простейший путь изготовления всевозможных мормышек. Литые мормышки делают и в безнасадочном варианте.

Изготовление модели и формы приобретает здесь особое значение, так как размеры мормышек по сравнению с блеснами очень малы. Формы, выполненные по моделям, должны быть прочными, долговечными и тщательно отделанными.

Модель готовят следующим образом. Балалаечную струну (в 1,2—1,5 раза толще употребляемой лески) вставляют в колечко крючка и все это обмазывают горячим восковым составом, делая определенной формы заготовку (рис. 106,а). Состав застывает, после чего приступают к изготовлению' модели.

Скальпелем или острым ножом срезают излишки воска, постепенно приближая контуры модели к нужной (рис. 106, б). К концу операции во избежание ошибки съем излишков производят скоблением поверхности модели ножом.

Готовая модель (рис. 107, а) имеет следующие пропорции (для мормышек, применяемых с насадками). Струна должна идти под углом 90° к цевью крючка и проходить примерно посередине тела мормышки (через центр тяжести, учитывая насадку). Крючок ставят в модель так, как показано на рис. 107, а.

В безнасадочной мормышке (рис. 107,6) струна, которая определяет отверстие для крепления лески, должна находиться под углом 40—50° к цевью крючка и самой мормышке и прохо-

дить по возможности точно через центр тяжести. Особенно тщательно ставят крючок. От этого во многом зависит ее уловис-гость (будет меньше сходов).

Когда нет нужных крючков, рыболовы изготовляют их сами или переделывают подходящие покупные.

77

Рис.108

Стр.78

На рис. 108 показаны некоторые формы безнасадочных литых мормышек и установка крючков на них. Конфигурации мормышек с насадкой здесь не приводятся.

Форму для литья мормышек делают на основе силикатного клея, замешивают в нем окись цинка, тальк, окись магния или другие наполнители. В исключительных случаях применяют медицинский гипс, замешенный на столярном клее. В подходящую картонную коробочку   (ее  можно  склеить   из   плотной  бумаги) заливают до половины подготовленную композицию. Смазанную мылом модель погружают наполовину вместе со струной  (проволочкой). В стенке коробочки с одной стороны нужно сделать отверстие  для  струны,  с другой — прорезь   (рис.   109).  Образовавшийся  на  поверхности  мениск осаждают  постукиванием  коробочки о ровную поверхность или вынимают небольшое количество композиции из уголков формы. После отливки первой половины   формы   ее   сушат   и   промазывают   поверхность  густым мыльным раствором. Вторую половину формы отливают так, как это было описано выше. В ней делают литниковое отверстие и выпор  (см.  рис. 48, в). Распространенным металлом для литья является свинец.  Однако мормышки  из свинца  быстро покрываются темно-серой пленкой окислов.  Более подходящим материалом может быть припой  ПОС-18. Блеск этого сплава свинца (82%) и олова (18%) сохраняется дольше, чем у чистого свинца. Другие паяльные припои марок ПОС-30,  ПОС-40, ПОС-61, хотя и обладают лучшими «блестящими» свойствами, но удельный вес их мал, и поэтому они годны только для изготовления крупных мормышек.

Хорошими свойствами обладает типографский сплав —гарт, однако приобрести его довольно трудно. Если же у рыболова есть в наличии сурьма, то он может изготовить сплав, близкий по свойству гарту. Сплавляют 15—20% сурьмы с 85—80% свинца. Отличным материалом для литья мормышек считают легкоплавкий зубопротезный припой. Он имеет большой удельный вес, хорошо и долго блестит не тускнея и замечательно льется в форму.

На  рис.   109 изображена  так  называемая  однопозиционная форма. Удобнее применять многопозиционную форму (рис. 11О)

стр.79

с помощью которой за один прием можно отлить несколько (в нашем случае три) мормышек. Необходимо отметить, что при копировании имеющихся в наличии мормышек, их можно использовать как модели при отливке формы. В этом случае отпадет относительно трудоемкий процесс изготовления модели. Сам процесс литья в форму не представляет особой трудности, однако и здесь имеются некоторые особенности, которые необходимо знать.

Тигель (металлическая баночка с проволочной ручкой) должен обязательно иметь носик. Можно пользоваться и специальной плавильной ложкой (рис. 111), которую применяют в зубо* протезировании.

При литье заранее отвешивают известное количество литьевого материала, чтобы уменьшить вероятность пролить расплавленный металл и тем самым устранить опасность ожогов. Расплавленный металл металлической пластинкой очищают от пленки и шлаков, образующихся на его поверхности. В форму закладывают крючки и отрезок струны, который должен проходить через петельки крючков. Струну промазывают графитовой пылью. Подготовленный металл заливают в форму. После остывания ее раскрывают и извлекают готовые мормышки.

Бокорезами или кусачками удаляют излишки металла, получившиеся от литника и выпора. Мормышку слегка зашкуривают и обрабатывают иголкой до зеркального блеска. Такая обработка мормышек, изготовленных из любых материалов, дает особые преимущества — мормышка длительное время не окисляется.

Мормышки с оболочкой. Легкими в изготовлении являются мормышки с тонкой оболочкой из латуни или меди. Их внутреннюю полость заполняют свинцом. Оболочка позволяет создать на поверхности мормышки любой цвет, блеск, рисунок и т. п. Мормышку с оболочкой серебрят матовым или блестящим серебрением. И наконец, ее химически раскрашивают под любого жителя водоема (жучка, личинку и т. п.). Химическая раскраска придает мормышке почти натуральный вид, имитирующий водного обитателя, чего нельзя сделать другими методами раскраски.

80

Материалом для оболочки служит латунная или медная фольга толщиной 0,15—0,25 мм. Фольгу предварительно отжигают, раскалив на огне до ярко-красного цвета, а затем медленно охлаждают на открытом воздухе. Фольга делается мягкой и пластичной.

Получение оболочек элементарных форм мормышек («Дробинка» и «Чечевичка») описывалось в печати и не представляет особых трудностей. Их штампуют с помощью простых матриц и пуансонов. Пуансонами служат подходящего размера шарики от подшипников, а. матрицей — свинцовая пластина, в которой с помощью пуансонов выбивают соответствующие углубления (рис. 112). Кусочек отожженной фольги накладывают на углубление и тем же шариком выбивают оболочку.

Можно, конечно, делать оболочки всевозможной формы, используя специально сделанные для этого матрицы и пуансоны. Однако не каждому это под силу, да и затраты труда очень большие.

Не дает брака освоенный автором довольно легкий метод, с помощью которого изготавливают мормышки почти всех форм и конфигураций. Единственный инструмент — матрицу сможет изготовить любой, даже неподготовленный технологически рыболов.

Материалом для матрицы служит органическое стекло, полистирол, акрилаты, винифлекс и любой другой материал, легко поддающийся обработке режущим инструментом. При отсутствии перечисленных материалов матрицу делают из древесины твердых пород (бук, дуб, ясень и т. п.).

В пластинке органического стекла или другого материала толщиной 6—10 мм мелкими полукруглыми и треугольными стамесками делают углубление, которое и будет нашей матрицей. Обработку матрицы начинают с выдалбливания сферического углубления, которое по ширине несколько меньше оболочки будущей мормышки (рис. 113, а). Затем более узкими полукруглыми стамесками (если мормышка граненая — треугольными) выдалбливают основные контуры углубления  (рис.  113, б, в).

Движение стамески при правильном долблении должно быть таким, каким оно бывает у гравировальных инструментов: инструмент подают вперед-вниз, ручку слегка покачивают в гори-

81

зонтальной плоскости. Через определенное время делают контрольный оттиск с углубления матрицы мякишем хлеба или пластилином. По оттиску судят о.дефектах.

Как только будет получено углубление нужной формы, его тщательно выравнивают, несколько раз промазывая поверхность дихлорэтаном. Если матрицу делают из винифлекса и древесины, то углубление шлифуют абразивными материалами, например, шкуркой, навернутой на палочку.

82

Материалом для оболочек служит латунная или медная отожженная фольга толщиной 0,15—0,25 мм. Фольгу накладывают на углубление, прижимают и специальными бамбуковыми правилками выдавливают оболочку будущей мормышки. Правилки делают из спелого бамбука. Они представляют собой палочки диаметром 2,5, 3,5 и 5 мм с закругленными краями (рис. 114, а). Одну или две правилки делают с трехгранным концом (рис. 114, б)   для выдавливания граненых мормышек.

Выдавливание оболочки начинают самой толстой правилкой, вращательными или поступательно-вращательными движениями. Давление на правилку легкое, этим исключаются разрывы фольги. В случае, когда фольга все-таки рвется, необходимо делать промежуточный отжиг.

По мере углубления оболочки переходят к правилкам меньшего   диаметра,   выдавливая   ими   более   мелкие   детали.   Если углубление   матрицы   граненое,   используют   граненые   правилки. Полученную оболочку обрезают по обводам и тщательно залу-/ живают внутри.

Одностороннюю мормышку делают так. Иголкой на торце закругленной палочки примерно посередине оболочки делают отверстие и вставляют в него стальную балалаечную струну или проволоку диаметром 0,15—0,25 мм (в зависимости от размера мормышки и предполагаемой толщины лески). На струну, пропущенную через колечко, надевают крючок № 2,5—3,5 (рис. 115, а), желательно кованный и никелированный с луженым цевьем. Иногда применяют самодельный крючок.

Удерживая заготовку со струной так, как это показано на рис. 115, а, разогретым паяльником в мормышку переносят расплавленный припой ПОС-18. В зависимости от его количества на верху мормышки регулируют мениск, делая его меньше или больше (рис. 115, б). После остывания припоя из мормышки извлекают струну и, если это необходимо, обрабатывают надфилем, мелкой шкуркой или полируют. Мормышки с латунной оболочкой серебрят или раскрашивают химическими красками.

Двустороннюю мормышку (безнасадочную) делают несколько иначе. В деревянном бруске сверлят отверстие под струну так, чтобы оно было направлено под углом 40—50° к горизон-

83

тальной плоскости (рис. 116, а). В обеих половинках оболочки иглой прокалывают отверстия, как это показано на рис. 116, б (при угле 40—50° края должны совпадать).

Обе половинки поочередно надевают на струну, вставленную в деревянный брусок, и заполняют расплавленным припоем (рис. 116, в).

Залуженный крючок закладывают между половинками и пропускают через них и петельку крючка струну. Затем горячим паяльником разогревают верхнюю оболочку (сильно не. нажимать!) до тех пор, пока припой не расплавится (рис. 116, г). Об этом судят по появлению излишков припоя в щели между оболочками. Остывшую мормышку освобождают от струны, шлифуют, полируют, серебрят или окрашивают химическим путем. У мормышек, особенно безнасадочных, иногда делают петельку для крепления лески (рис. 117) из латунной или медной проволоки диаметром 0,15—0,2 мм. Концы петельки крепят за ушко крючка. Половинки складывают и спаивают паяльником обычным порядком. Затем обрабатывают поверхность.

Заслуживает внимания метод копирования мормышек с последующим выдавливанием. При наличии у рыболова опробованной и уловистой мормышки он, естественно, желает иметь несколько копий. Если это цельнолитые мормышки, то их изготавливают методом литья в форму. Для изготовления мормышек с оболочкой используют самотвердеющие пластмассы. Определенное количество порошка пластмассы разводят мономером и размешивают. Как только пластмасса перестанет прилипать к рукам и начинает тянуться в тонкие нити, ее помещают в небольшую картонную коробочку и выравнивают поверхность. Мормышку, покрытую сверху тонким слоем воска, парафина и т. п., оттискивают в пластмассе верхней поверхностью. Оттиск делают на краю коробочки (рис. 118). Через 1—1,5 час. мормышку удаляют и делают оттиск второй половинки.

Далее оболочки мормышек делают так же, как это было описано выше; матрицей служат оттиски в пластмассе.

Стр.84

тальной плоскости (рис. 116, а). В обеих половинках оболочки иглой прокалывают отверстия, как это показано на рис. 116, б (при угле 40—50° края должны совпадать).

Обе половинки поочередно надевают на струну, вставленную в деревянный брусок, и заполняют расплавленным припоем (рис. 116, в).

Залуженный крючок закладывают между половинками и пропускают через них и петельку крючка струну. Затем горячим паяльником разогревают верхнюю оболочку (сильно не. нажимать!) до тех пор, пока припой не расплавится (рис. 116, г). Об этом судят по появлению излишков припоя в щели между оболочками. Остывшую мормышку освобождают от струны, шлифуют, полируют, серебрят или окрашивают химическим путем. У мормышек, особенно безнасадочных, иногда делают петельку для крепления лески (рис. 117) из латунной или медной проволоки диаметром 0,15—0,2 мм. Концы петельки крепят за ушко крючка. Половинки складывают и спаивают паяльником обычным порядком. Затем  обрабатывают поверхность.

Заслуживает внимания метод копирования мормышек с последующим выдавливанием. При наличии у рыболова опробованной и уловистой мормышки он, естественно, желает иметь несколько копий. Если это цельнолитые мормышки, то их изготавливают методом литья в форму. Для изготовления мормышек с оболочкой используют самотвердеющие пластмассы. Определенное количество порошка пластмассы разводят мономером и размешивают. Как только пластмасса перестанет прилипать к рукам и начинает тянуться в тонкие нити, ее помещают в небольшую картонную коробочку и выравнивают поверхность. Мормышку, покрытую сверху тонким слоем воска, парафина и т. п., оттискивают в пластмассе верхней поверхностью. Оттиск делают на краю коробочки (рис. 118). Через 1—1,5 час. мормышку удаляют и делают оттиск второй половинки.

Далее оболочки мормышек делают так же, как это было описано выше; матрицей служат оттиски в пластмассе.

Летние мормышки появились недавно, но уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Насадкой на них служит обычно мотыль, кусочки червя, пареный овес, всевозможные ка-

# Text boxes

Рис.105

40-50 •

Рис.107

Рис.118

Рис.115